1.     Prime CZ-Si Wafer

·        4 inç olmalıdır.

·        Oryantasyon değeri 111 olmalıdır.

·        Fosfor katkılı olmalıdır.

·        Direnci 1-10 (ohm.cm) olmalıdır.

·        Tek tarafı cilalı olmalıdır.

·        Kalınlığı 525 ± 25 μm olmalıdır.

·        N tipi olmalıdır.

·        Prime seviye olmalıdır.

·        CZ-Si Wafer olmalıdır.