ŞARTNAMELER

Si+SiO2 Alttaş (Wafer)

Si+SiO2 Alttaşın çapı en az 5 cm olmalıdır.

Alttaş bor katkılı olmalıdır.

Alttaşın özdirenç değeri 1-10 (ohm.cm) arasında olmalıdır.

Alttaşın yüzeyi parlatılmış olmalıdır.

Alttaşın kalınlık değeri 279 ± 20 μm arasında olmalıdır.

Alttaşın yönlenmesi (100) olmalıdır.

Di(trimethylpropane) tetraacrylate

Ürünün CAS numarası 94108-97-1 olmalıdır.

Ortalama molekül ağırlığı 466 olmalıdır.

Ürün vizkos formda ve kalite seviyesi en az 100 olmalıdır.

Ürün 100 ml ambalajda olmalıdır.

Butyl acrylate

Ürünün CAS numarası 141-32-2 olmalıdır.

Ürün en az % 99.9 saflıkta olmalıdır.

Ürün 100 ml ambalajda olmalıdır.

Ürün stabilize formda olmalı ve inhibitör olarak monometil eter hidrokinon içermelidir.

3-Aminopropyl)triethoxysilane (APTES)

Ürünün CAS numarası 919-30-2 olmalıdır.

Ürün en az % 99 saflıkta olmalıdır.

Ürün 100 ml ambalajda olmalıdır.

Cyclohexylpyrrolidone

Ürünün CAS numarası 6837-24-7 olmalıdır.

Ürün en az % 99 saflıkta olmalıdır.

Ürün 100 g ambalajda olmalıdır.

3-(akriloiloksi)-2-hidroksipropil metakrilat

Ürünün CAS numarası 1709-71-3 olmalıdır.

Ürün en az % 99 saflıkta olmalıdır.

Ürün 500 ml ambalajda olmalıdır.

Ürün stabilize formda olmalı ve inhibitör olarak monometil eter hidrokinon içermelidir.

Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA400)

Ürünün CAS numarası 26570-48-9 olmalıdır.

Ürün 500 ml ambalajda olmalıdır.

Ortalama molekül ağırlığı Mn 575 olmalıdır.

Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA700)

Ürünün CAS numarası 26570-48-9 olmalıdır.

Ürün 500 ml ambalajda olmalıdır.

Ortalama molekül ağırlığı Mn 700 olmalıdır.

Silver conductive paste

Ürünün CAS numarası 7440-22-4 olmalıdır.

Gümüş partikül boyutları ~200 nm ( en az % 80) <5 nm (en fazla %20) arasında olmalıdır.

Ürün 25 g ambalajda olmalıdır.