ŞARTNAME

Si+SiO2 Alttaş (Wafer)

Si+SiO2 Alttaşın çapı en az 5 cm olmalıdır.

Alttaş bor katkılı olmalıdır.

Alttaşın özdirenç değeri 1-10 (ohm.cm) arasında olmalıdır.

Alttaşın yüzeyi parlatılmış olmalıdır.

Alttaşın kalınlık değeri 279 ± 20 μm arasında olmalıdır.

Alttaşın yönlenmesi (100) olmalıdır.