TEKNİK ŞARTNAME

(CANTILEVER)

- Teslim edilecek cantilever (10 adet) laboratuvarımızdaki AFM cihazı ile tamamen uyumlu tipte olmalıdır.

- Kolay monte edilebilir bir mekanizmaya sahip olmalıdır.

- Çip tutuculu olmalıdır.

- Temassız (non-contact) ölçümlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalı ve aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

- Arka taraf refleks kaplama (Al)

- Tipik uç uzunluğu: 10 - 15 μm

- Tipik uç yarıçapı: <10 nm

- k = ~42 N/m, f = ~330 kHz

Not:

- Malzemelerin adetleri ve özellikleri şartnameye uygun teklifte belirtilmelidir.

- Ambalajları orijinal olmalıdır.

- Ürünlerin marka/kodları teklifte belirtilmelidir.

- Teslimat belirtilen sürede tedarikçi tarafından elden yapılmalıdır.

TEKNİK ŞARTNAME

ALTTAŞ SETİ

Isıl Buharlaştırma sistemindeki deneysel çalışmalarda kullanılacak alttaşların temini kapsamında aşağıdaki özelliklere sahip bir set gereklidir.

- ITO kaplanmış cam-Boyut:25mm*25mm*1mm, Rs:<10/sq, Adet:50

- FTO kaplanmış cam-Boyut:25mm-25mm*2.2mm, Rs:<10/sq, Adet:50

- Sodalime Cam - Boyut: 25mm*75mm*1mm Adet:216

Not:

- Malzemelerin adetleri ve özellikleri şartnameye uygun teklifte belirtilmelidir.

- Ambalajları orijinal olmalıdır.

- Ürünlerin marka/kodları teklifte belirtilmelidir.

- Teslimat belirtilen sürede tedarikçi tarafından elden yapılmalıdır.

TEKNİK ŞARTNAME

ALTTAŞ TEMİZLEME SETİ

Isıl Buharlaştırma sistemindeki deneysel çalışmalarda kullanılacak alttaşların temini ve üretim öncesi/sonrası temizliği kapsamında aşağıdaki özelliklere sahip bir set gereklidir.

- Pudrasız Eldiven (100 adet-L)

- 145mm Plastik pens_Adet:5

- Aseton_Teknik saflık_-Miktar:5L

- IPA-İzopropil Alkol_Teknik saflık_Miktar:5L

Not:

- Malzemelerin adetleri ve özellikleri şartnameye uygun teklifte belirtilmelidir.

- Ambalajları orijinal olmalıdır.

- Ürünlerin marka/kodları teklifte belirtilmelidir.

- Teslimat belirtilen sürede tedarikçiye ait olmalıdır.

TEKNİK ŞARTNAME

Kapaklı Borosilikat Hücre-8 Adet

- Ürün Alman Borosilikat cam malzeme olmalıdır.

- Silindir hücrenin yatayda sabit durabilmesi için yanal yüzeyine düzleştirme uygulanmalıdır.

- Tüplerin bir tarafları tamamen kapalı, diğer tarafları şilifli kapak ile kapatılabilicek şekilde açık olmalıdır.

- Şilifli borosilikat cam kapak içermelidir (Kapak şekildeki ile bire bir aynı olmak zorunda değildir). Kapak metal klipsler ile sıkıştırılabilmelidir.

- Erime sonucunda sıvı hale gelen kükürtün sızmasını önlemek için ~3 mm yüksekliğinde cam bariyer (boğum) olmalıdır.

- Toplamda 8 adet tüp aşağıda açıklandığı şekilde tasarlanmalıdır:

- Her birinin çapı 34 mm olan ve uzunluğu 80, 120, 160, 200 ve 240 mm olmak üzere 5 farklı tüp olmalıdır (80, 120, 160 ve 200 mm uzunluğunda tüplerin tabanından 1 cm uzaklıkta 1 adet boğum olmalıdır, 24 cm uzunluğundaki tüpün tabanından itibaren 1 cm arayla 7 adet boğum olmalıdır.

- Her birinin uzunluğu 150 mm olmak üzere çapları 20, 30 ve 40 mm olan 3 farklı tüp olmalıdır. Her tüpün tabanında itibaren 1 cm uzaklıkta 1 adet boğum olmalıdır.

Not:

- Malzemelerin adetleri ve özellikleri şartnameye uygun teklifte belirtilmelidir.

- Teslimat belirtilen sürede tedarikçi tarafından elden yapılmalıdır.

TEKNİK ŞARTNAME

Buharlaştırma Kaynağı-Mo Boat

- Isıl buharlaştırma sisteminde, buharlaştırma kaynağı olarak kullanılmak üzere; 5 adet Mo boat buharlaştırma kaynağı: 3mm derinliğinde çukur, Uzunluk: 89mm En: 12.7mm 1.10V-131A-144Watt.

Not:

- Malzemelerin adetleri ve özellikleri şartnameye uygun teklifte belirtilmelidir.

- Ambalajları orijinal olmalıdır.

- Ürünlerin marka/kodları teklifte belirtilmelidir.

- Teslimat belirtilen sürede tedarikçi tarafından elden yapılmalıdır.

TEKNİK ŞARTNAME

Ag Paste

- Gümüş boya 15 gramlık ambalajda fırçasıyla beraber olmalıdır.

- Gümüş boya ürününde en az %57 oranında gümüş bulunmalıdır.

- Gümüş boya ürünü direnci en fazla 0.015 ohm/metrekare olmalıdır.

- Gümüş boya için bağlayıcısı akrilik olmalıdır.

- Gümüş boya için çözücü/inceltici aseton olmalıdır.

- Gümüş boya yoğunluğu 1.63 g/cm3 olmalıdır.

TEKNİK ŞARTNAME

Elemental Kükürt (S) Buharlaştırma Malzemesi

Elemental Kükürt (S) malzemesi sağlanmalıdır. En az %99,999 saflık düzeyine sahip olmalı ve 12mm’den küçük boyutlarda granüllerden (toplam 50g) oluşmalıdır.

Not:

•	Malzemelerin adetleri ve özellikleri şartnameye uygun teklifte belirtilmelidir.

•	Ambalajları orijinal olmalıdır.

•	Ürünlerin marka/kodları teklifte belirtilmelidir.

•	Teslimat belirtilen sürede tedarikçi tarafından elden yapılmalıdır.