- Stuttgarter Masse:

- 1 adet olarak tedarik edebilmelidir.

- Ağzı kapalı plastik kapta, granül halinde (0.47 litre’den az olmama sartıyla) olmalıdır.

- Alkali dayanıklılığı 9’un üzerinde (pH) olmalıdır.

- Tane çapları 3 – 5 mm olmalıdır.

- Porosite %45 civarında olmalıdır.

- Yüksek porozitiye sahip seramik substrattan oluşmalıdır.

- Materyal yoğunluğu 1.30 g/cm3 olmalıdır.