Teknik Şartname

Membran Cam filtre GF7C 25mm

- Cam Mikro Elyaf Filtre Kâğıdı, Gözenek Boyutu: 2.7µm Çap: 2.5cm; Kalınlık: 675um; Temel Ağırlık: 121 g / m2 olmalıdır.

- Paket içerisinde 100 adet olmalıdır.

Karbon Fiber Bant 200 gr/m2 -plain EN:30mm

- 30mm Karbon Fiber Bant plain dokuma En:30mm karbon fiber kumaşın dar dokunmuş olmalıdır.

- Kenar kısımları dikişli olmalıdır.

- Teknik özellikleri;

Epoksi, akrilik, polyester ve vinilester reçineleri ile uyumludur.

Epoksi, el yatırması yöntemi için hesaplanan veriler %35 hacimsel elyaf yoğunluğuna göre,

Reçine tüketimi, 234 gr / m2,

Laminat kalınlığı, 0.327 mm,

Laminat ağırlığı, 438 g / m2,

Atkı elyaf, Tenax-E HTA 40 3k,

Çözgü elyaf, Tenax-E HTA 40 3k,

Dokuma tipi, Plain,

Ağırlık, 200gr/m2,

En, 3cm olmalıdır.

- Her bir ürün en az 1 metre olmalıdır.