MİKROHİBRİT UNİVERSAL KOMPOZİT DOLGU

- Ürün, mikrohibrit yapıda olmalı ve restoratif kompozit dolgu materyali olarak klinik uygulamalarda kullanılabilmelidir.

- Ürün, direkt anterior ve posterior restorasyonlar için uygun olmalı, ayrıca indirekt inlay, onlay ve veneer uygulamaları için de kullanılabilmelidir.

- Materyal, el aletlerine yapışmayacak şekilde tasarlanmış olmalı ve kolayişlenebilir bir kıvama sahip olmalıdır.

- Polimerizasyon süresi, 20 saniye olmalı ve ışıkla sertleşme işlemi sırasında homojen bir yapı sağlamalıdır.

- Ürün, yarı kondanse edilebilir sert kıvamda olmalı ve diş kavitesinde kolay şekillendirilebilmelidir.

- Kolay polisaj edilebilir olmalı ve restorasyon sonrası doğal diş yapısına uyum sağlayacak yüksek parlaklık ve pürüzsüzlük sunmalıdır.

- Ürün, en az 4 gramlık şırınga veya 0.2 gramlık kapsüller halinde temin edilmeli ve

aşağıdaki renk seçeneklerini içermelidir:

A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, D3 ve Universal Dentin (UD).

- Dolgu yükü %76-78 ağırlık oranında, %60 hacim oranında olmalıdır.

- Ortalama partikül boyutu 0.6 mikron olmalıdır

- Dolgu partikül yapısı baryum camı ve zirkonya/silika partiküllerinden oluşmalıdır.

- Bükülme dayanımı ≥ 120 MPa ve kompozit sertliği: 80-100 MPa aralığında olmalıdır.

- Ürün, VITA renk skalasıyla uyumlu renk seçeneklerine sahip olmalı ve estetik gereksinimleri karşılamalıdır.

- Ürün, radyopak olmalı, röntgen görüntülemede kolay tespit edilebilmelidir.

- Materyal, ISO 4049 ve CE belgelerine uygun olmalı, uluslararası kalite standartlarını karşılamalıdır.

- Steril ve hasarsız ambalaj içinde teslim edilmeli; ambalaj üzerinde ürün adı, lot numarası, üretim tarihi ve son kullanma tarihi gibi bilgiler belirtilmelidir.

- Ürün, 2°C-25°C arasında saklanmalı ve doğrudan güneş ışığından ve nemden

- korunmalıdır.

# KOMPOMER

- Ürün kompomer esaslı olacaktır.

- Ürün anterior ve posterior bölgede kullanıma uygun olacaktır.

- Ürün ışıkla polimerize olacak ve ≥500mW/cm2 ışık şiddetinde maksimum 20sn.de; ≥800mW/cm2 ışık şiddetinde maksimum 10 sn.de polimerize olacaktır.

- Ürün asit uygulamaya gerek olmadan sadece adezivle dişe bağlanacaktır.

- Ürünün refill olarak toplam 4 ayrı rengi olacaktır.

- Ürün anterior dişlerin tüm kavite sınıfları ve posterior dişlerin intercuspal mesafenin 2/3’den fazla olmadığınız genişliklerdeki tüm kavite sınıfları için ve ayrıca servikal lezyonlarda, posteriorlar dahil tüm süt dişlerinde, çürük riski yüksek hastalarda ve geriatride kullanılabilir olmalıdır..

- Ürün Florid serbestleyecek ve kavite kenarlarında antikaryojenik etki meydana getirmesi amacıyla flor tamponlama vazifesi görecektir.

- Ürünün radyopazitesi 3mmAl olmalıdır.

- Ürün Ortalama partikül boyu 0,8µm olmalıdır..

- Ürünün Polimerizasyon büzülmesi %2,65(0,05) olmalıdır.

- Ürünün türkçe kullanım kılavuzu temin edilecektir.

- Ürünün kompülleri üzerinde son kullanma tarih olmalıdır.

- Ürünün kompülleri özel alüminyum ambalajlarda olmalıdır.

- Ürünün alüminyum ambalajları beşerli olarak bulunacaktır.

- Ürün UDMA, karboksilik asit ile modifiye edilmiş dimetakrilat (TCB reçine), TEGDMA, dimetakrilat ve trimetakrilat rezin içermelidir.

- Ürün yüksek seviyede dağılmış silicon dioksit, Stronsiyum-alümino-sodyum- floro-fosfor-silikat cam, ve stronsiyum fluorid doldurucular içermelidir.

- Ürün orijinal ambalajında her biri 0,25gr. en az 20 adet bulunacaktır.

# BİTİRME VE PARLATMA DİSK SETİ

- Set içeriğinde kalın (siyah), orta (mor), ince (yeşil) ve süper ince (kırmızı) şeklinde farklı grenler diskler ve çift taraflı şeritler bulunmalıdır.

- Set içerisindeki diskler silikon, karbid, şeritler mine için güvenli olacak şekilde alüminyum oksit olarak üretilmiş olmalıdır.

- Set içerisinde ki diskler ve şeritler konturleme, bitirme ve cilalamadan kullanılabilmelidir.

- Set içerisinde ki diskler ve şeritler 2 farklı boyutta olmalıdır.

- Elastik silikon giriş ağızı sayesinde mandrene kolayca yerleştirilebilmelidir.

- Ultra ince ve esnek diskler inter proksimal bölgelere rahatça ulaşabilmelidir.

- Set içerisinde 100 adet standart disk, 80 adet mini disk, 40 adet polişerit (polystrip), 2 adet dura-white stone, 4 adet CA metal mandren, kompozit cila lastiği (ince) bulunmalıdır.