** CAVİTY CONDİTİONER

**  (poliakrilik asit kavite şartlayıcısı)

- Ürün  %20’lik poliakrilik asit çözeltisi olup 10 sn uygulama süresine sahip olmalı ve suyla kolayca uzaklaştırılabilmelidir.

- Cam ıonomerlerde kullanıma uygun , mekanik tutunmayı artırmalı, 
marjinal sızdırmazlığı artırmalı, restarosyonlarda kenar yalıtımını güçlendirmeli,  tübüllerde tampon görevi görebilmelidir.

- Ayrıca dentin kanallarını izole ederek tedavi sonrası hassasiyet riskini azaltmak için %3  aluminum chloride hexahydrate  içermelidir.

- Ayırt edilebilmesi  ve kontrollu kullanım kıvamında ayrıca  mavi  renkli olmalıdır.

- Ambalajı  içeriği en az  6 gr ( 5,7 ml)  ikitten oluşmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanabilmelidir 4-25°C .

- Ürünün orijinal ambalajının üzerinde rengi, gramajı, son kullanma tarihi ve üretici firma bilgisi yer almalıdır.

- Ürünün raf ömrü  en az 24 ay olmalıdır.

- Ürünün özelliklerini ve kullanım şeklini anlatan Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.

- Ayrıca ürüne ait tüm bilgiler üretici firmanın orjınal broşüründen veya üretici firmanın web sitesinden veya yapılmış olan bilimsel çalışmalarla kanıtlanabilmelidir ve bu belgelerin herhangi biri teklifle birlikte sunulmalıdır

- MSDS olmalıdır.

- Ürün Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.

- Numune verilecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi doğrultusunda alımına karar verilecektir.

Biyoaktif Restoratif Materyal

Teknik Özellikleri:

- Dual-cure sertleşme reaksiyonuna sahip olmalı

- En fazla %44,6 oranında diüretan ve modifiye poliakrilik asit ile diğer metakrilatlar, en fazla %6,7 oranında amorf silika, en fazla %0,75 oranında sodyum flor içermeli

- BPA, Bis-GMA ve BPA türevleri içermemeli

- Kasiyum, fosfat ve flor salınımı yapmalı ve zaman içinde yeniden şarj olmalı

- Estetik olmalı

- Radyoopak olmalı

- Biyouyumlu olmalı

- Antibakteriyel etkisi olmalı

- Canlı dokular için toksik malzemeler içermemeli

- Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalı

- Ürünün orjinal ambalajının üzerinde rengi, gramajı, son kullanma tarihi ve üretici firma bilgisi yer almalı

- En az 2 yıl raf ömrü olmalı

- Orijinal ambalajının içinde en az iki adet 5ml şırınga formunda biyoaktif restoratif materyal, en az bir adet uygulama tabancası ve en az 40 adet automix uygulama başlığı olmalı

- Ürünün MSDS olmalı

- İstekli ürünü değerlendirmek amacıyla üretici firma tarafından basılmış resmi katalogdan ilgili ürüne ait teknik özellikleri gösteren bölümü belge olarak sunulmalı.

- Gerekli görülmesi halinde ürüne ait numune istenecektir. Gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır.

Kalsiyum Silikat İçerikli Materyal

Teknik Özellikleri:

- Toz formunda olmalı

- Orijinal ambalajında bulunmalı

- Orjinal ambalajındaki bir kutuda en az 10 adet paket olmalı ve her pakette en az 0,5 gr toz içermeli

- Sıkışma dayanıklılığı 44.2MPa olmalıdır.

- Materyalin sertleşme süresi karıştırmanın başladığı andan itibaren en fazla 15 dk olmalı

- Ürün ağırlıkça %75 portland siman, %20 bizmut(III)oksit, %5-10 gypsyum(kalsiyum sülfat içermelidir.

- Radyoopak olmalı

- Direk pulpa örtülenmesi, pulpotomi gibi vital tedavilerde endike olmalı.

- Canlı dokular için toksik malzemeler içermemeli

- Malzemenin tesliminde üzerindeki üretim ve son kullanma tarihine göre en az 30 ay raf ömrü olmalı

- Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalı

- Ürünün orijinal ambalajının üzerinde rengi, gramajı, son kullanma tarihi ve üretici firma bilgisi yer almalı

- İstekli ürünü değerlendirmek amacıyla üretici firma tarafından basılmış resmi katalogdan ilgili ürüne ait teknik özellikleri gösteren bölümü belge olarak sunulmalı

- Gerekli görülmesi halinde ürüne ait numune istenecektir. Gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır.